## Slide 1
Eelctrical/Launcher.py
σ, S, T から移動度とキャリア濃度を計算
=> 重み付き移動度

## Slide 2
  キャリアの運動量緩和時間 r: 散乱因子
  (: 電気素量)
  # 速度の計算のE の単位は J, l(T,E)のE はeV で規格化するとが実際の平均自由行程に
  # 近くなる。その場合、 -r が残る (は電気素量)
  # l0 を に置き換えると、すべての E を J 単位で扱える
x = E/kT => dx = dE/kT
公式: 電気伝導度、移動度

## Slide 3
  ,
  Fermi-Dirac分布関数
  Fermi-Dirac分布関数の微分
  Fermi積分:
  計算方法、近似:
  ・の級数展開については「熱電変換工学」参照
  ・ x ~ 0は特異点になる(微分が発散)ので、 x = z2 の置換を行うとよい。 ただし、xが大きい領域では変数変換しないほうが速い。
  ・ 近似 ()：
  ガンマ関数:
  (nが整数)
  ,
公式: Fermi積分

## Slide 4: Hall effect
太田英二、坂田亮著、半導体の電子物性光学、培風館 (2005)
When ,
=>
(q = –e for electron, +e for hole)
: Hall factor : Hall mobility
具体的な例：
  近似 ()：
  ガンマ関数:
  (nが整数)
  ,

## Slide 5
Ref: Kim et al., APL Mater. 3, 041506 (2015)
q = +|e| (正孔)、-|e| (電子)
厳密解
ref: 坂田亮、熱電変換工学, REALIZE INC
Lorenz数:
縮退極限 (Wiedemann-Frantz則):
近似式 (誤差10%)
Ref: Kim et al., APL Mater. 3, 041506 (2015)
公式: 熱電関係

## Slide 6: 電子伝導度と移動度: Boltzmann方程式＋緩和時間近似
r: 散乱因子
キャリア密度
伝導度 ドリフト移動度
Hall係数: (q = –e for electron, +e for hole)
Hall因子: Hall移動度: Hallキャリア濃度:
熱電係数:
例えば、 = 一定 という仮定をすると計算できる
実験値に合うように を決めると、いろいろなキャリア輸送特性を計算できる
Sは に依存しない

## Slide 7: Weighted mobility
Weighted Mobility
G. Jeffrey Snyder,* Alemayouh H. Snyder, Maxwell Wood, Ramya Gurunathan,
Berhanu H. Snyder, and Changning Niu
Adv. Mater. 32 (2020) 2001537
3 % error for |S| > 20 V/K
Free electron model
Constant mean free path
(non-degenerate limit)
(degenerate limit)
Notes: 7

## Slide 8: Weighted mobility: 導出
Weighted Mobility
G. Jeffrey Snyder,* Alemayouh H. Snyder, Maxwell Wood, Ramya Gurunathan,
Berhanu H. Snyder, and Changning Niu, Adv. Mater. 32 (2020) 2001537
Drude-Sommerfeld model (Free electron model)
  Boltzmann方程式による一般的な非縮退半導体
  ()
  青色の係数だけずれている: 比率 1.33 Hall係数 FHall なので、Hall移動度との差ではない
Notes: 8

## Slide 9: Weighted mobility: 導出
Weighted Mobility
G. Jeffrey Snyder,* Alemayouh H. Snyder, Maxwell Wood, Ramya Gurunathan,
Berhanu H. Snyder, and Changning Niu, Adv. Mater. 32 (2020) 2001537
Chart: 
Sigmoid functions (縮退近似と非縮退近似をつなぐ。誤差を最小にするために 指数項に -1 が入っている)
Notes: 9

## Slide 10
  Boltzmann方程式の非縮退近似
  Boltzmann方程式の縮退近似
  Sigmoid functions (誤差を減らすため、指数項の定数を-2に変更)

## Slide 11
Weighted mobility: T dependence
σ, S, T から移動度とキャリア濃度を計算
=> 重み付き移動度
[tkprog_X] /electrical/weighted_mobility/LaTiO3-T-sigma-S.xlsx

## Slide 12
T(K) | sigma (S/cm) | S (V/K) | sigma (S/m)
300 | 375.9398 | 3.20E-05 | 37593.98
295 | 375.9398 | 3.17E-05 | 37593.98
290 | 373.1343 | 3.08E-05 | 37313.43
285 | 371.7472 | 3.01E-05 | 37174.72
280 | 369.0037 | 2.93E-05 | 36900.37
275 | 367.6471 | 2.88E-05 | 36764.71
270 | 364.9635 | 2.84E-05 | 36496.35
265 | 363.6364 | 2.79E-05 | 36363.64
260 | 361.0108 | 2.69E-05 | 36101.08
255 | 359.7122 | 2.62E-05 | 35971.22
250 | 357.1429 | 2.54E-05 | 35714.29
245 | 354.6099 | 2.47E-05 | 35460.99
240 | 353.3569 | 2.44E-05 | 35335.69
235 | 352.1127 | 2.40E-05 | 35211.27
230 | 349.6503 | 2.34E-05 | 34965.03
File format: T dependence
[tkprog_X] /electrical/weighted_mobility/LaTiO3-T-sigma-S.xlsx

## Slide 13
Weighted mobility: T dependence

## Slide 14
Weighted mobility: x dependence
“組成” だけでなく、
“試料名“ などでもいい
[tkprog_X] /electrical/weighted_mobility/LaTiO3-sigma-S.xlsx

## Slide 15
Thickness (nm) | sigma (S/cm) | S (V/K)
8.7 | 94.68863 | -2.80E-05
4 | 2919.879 | -3.20E-05
10 | 101.7294 | -2.50E-05
40 | 48.16956 | 1.85E-06
93 | 12.5 | 3.00E-05
70 | 24.74145 | 2.02E-05
8 | 229.8586 | -2.78E-05
6 | 992.0635 | -3.12E-05
100 | 11.6901 | 3.00E-05
File format: x dependence
[tkprog_X] /electrical/weighted_mobility/LaTiO3-sigma-S.xlsx
“組成” だけでなく、
“試料名“ や "膜厚” などでもいい

## Slide 16
Weighted mobility: x dependence

## Slide 17
Calculate FHall and L from N
[tkprog_X]/electrical/Hall/Hall-SnSe.xlsx

## Slide 18
T (K) | n (cm-3) | mu(cm2/Vs) | sigma(S/cm)
249.8715 | 1.02E+14 | 3.76297 | 1.44E+09
274.44749 | 3.66E+14 | 4.06679 | 2.26E+10
297 | 1.00E+15 | 4 | 1.89E+11
325 | 2.00E+15 | 5 | 1.76E+12
370 | 8.00E+15 | 5.5 | 3.12596E+13
428 | 3.00E+16 | 5.3 | 5.21E+14
472 | 8.50E+16 | 4.7 | 2.77E+15
File format: Calculate RH and L from N
[tkprog_X]/electrical/Hall/Hall-SnSe.xlsx
NからEFを計算
=> Hall因子 FHall, Lorentz因子 L を計算
Meff: 有効質量
R: 散乱因子 l0: 平均自由行程の前置因子
=> 移動度μ
FHall => Hall因子 RH
L => κele

## Slide 19
Hall-related properties

## Slide 20
Hall-related properties

## Slide 21
Lorentz-related properties

## Slide 22
Calculate L and κele from S
[tkprog_X]/electrical/S2L/ 20221219Ba3GeO.xlsx

## Slide 23
Calculate L and κele from S
[tkprog_X]/electrical/S2L/ 20221219Ba3GeO.xlsx
T(K) | S(V/K) | sigma (S/m) | kappa (W/mK) | 
305.45 | 0.000255 | 15100 | 0.8245 | 
327.55 | 0.000278 | 14000 | 0.77225 | 
347.05 | 0.000288 | 12900 | 0.73425 | 
371.15 | 0.000296 | 11100 | 0.68825 | 
395.15 | 0.000311 | 9050 | 0.6405 | 
419.15 | 0.000313 | 7810 | 0.596 | 
442.15 | 0.000323 | 6980 | 0.5675 | 

## Slide 24
Calculate L and κele from S

## Slide 25
Calculate L and κele from S
20221219Ba3SiO-out.xlsx
T(K) | S(V/K) | simga(S/m) | kappa(W/m/K) | EF/kBT | EF(eV) | L | kappa_e(W/m/K) | 
300.35 | 0.000444 | 2780 | 1.0163 | -3.13093 | -0.08104 | 1.49E-08 | 0.012467 | 
320.65 | 0.000452 | 3270 | 0.95924 | -3.22568 | -0.08913 | 1.49E-08 | 0.015648 | 
345.55 | 0.000468 | 3640 | 0.87775 | -3.41468 | -0.10168 | 1.49E-08 | 0.018756 | 
366.55 | 0.000472 | 3950 | 0.866 | -3.46184 | -0.10935 | 1.49E-08 | 0.021586 | 
392.15 | 0.000482 | 4100 | 0.85 | -3.57959 | -0.12097 | 1.49E-08 | 0.023961 | 
416.15 | 0.000493 | 4190 | 0.8325 | -3.70889 | -0.13301 | 1.49E-08 | 0.025975 | 
440.15 | 0.000506 | 4270 | 0.81675 | -3.86145 | -0.14646 | 1.49E-08 | 0.027985 | 
464.15 | 0.000504 | 4550 | 0.8025 | -3.838 | -0.15351 | 1.49E-08 | 0.031449 | 
488.15 | 0.000492 | 4720 | 0.78975 | -3.69715 | -0.15552 | 1.49E-08 | 0.034324 | 
510.15 | 0.00049 | 4720 | 0.777 | -3.67365 | -0.1615 | 1.49E-08 | 0.035874 | 
535.15 | 0.000493 | 4490 | 0.7595 | -3.70889 | -0.17104 | 1.49E-08 | 0.035794 | 
559.15 | 0.000496 | 4190 | 0.731 | -3.74412 | -0.18041 | 1.49E-08 | 0.034897 | 
583.15 | 0.000497 | 3950 | 0.70725 | -3.75586 | -0.18874 | 1.49E-08 | 0.034309 | 
606.15 | 0.000503 | 3730 | 0.7025 | -3.82627 | -0.19986 | 1.49E-08 | 0.033669 | 
630.15 | 0.000507 | 3500 | 0.696 | -3.87318 | -0.21032 | 1.49E-08 | 0.03284 | 

## Slide 26: Electron-only Free electron model
  Energy of free electron:
  Density of states:
  Free electron density in conduction band:
  Fermi-Dirac distribution function:
  Non-degenerated semi >>1:
  Conduction band effective density of states
EC
EF
伝導帯
E
状態密度
DC(E)
fe(E)
Chart: 
f(E)
E (eV)
EF = 0.3 eV
DOS (cm-3/eV)
1

## Slide 27
q = +|e| (正孔)、-|e| (電子)
厳密解
近似: 縮退半導体: の場合
Bhattacharya et al., JAP 115, 223712 (2014)
=> =>
寺崎一郎著、熱電材料の物質科学
近似: 非縮退半導体 ()
真性半導体:
高温極限: 第1項はTに反比例して無視できる 寺崎一郎著、熱電材料の物質科学、内田老鶴圃 (2017)
(注意: T一定の式ではではないが、T一定でもSは一粒子当たりエントロピーと解釈できる)
=> : ホッピング伝導 (small polaron): エントロピー輸送
熱電出力
無次元性能指数
公式: 熱電関係

## Slide 28
ref: 坂田亮、熱電変換工学, REALIZE INC
Lorenz数:
縮退極限 (Wiedemann-Frantz則):
近似式 (誤差10%)
Ref: Kim et al., APL Mater. 3, 041506 (2015)
公式: 半導体・金属の熱伝導率

## Slide 29
What we can know from Seebeck measurement?
Known: , , , S
  Non-degenerated semi.
  Metal
  : Density-of-states effective mass
  (Different from carrier effective mass except for single parabolic band case (free electron model))
General case: Need simulation and fitting

## Slide 30
  状態密度:
  厳密解:
  : Fermi積分
  近似: 金属
  近似: 半導体
公式: キャリア密度 (自由電子近似)

## Slide 31
  キャリアの運動量緩和時間 r: 散乱因子
  (: 電気素量)
  # 速度の計算のE の単位は J, l(T,E)のE はeV で規格化するとが実際の平均自由行程に
  # 近くなる。その場合、 -r が残る (は電気素量)
  # l0 を に置き換えると、すべての E を J 単位で扱える
x = E/kT => dx = dE/kT
公式: 電気伝導度、移動度

## Slide 32
( 合金散乱では p = 0, r = ½)
Carrier density
Conductivity and Mobility
平均緩和時間

## Slide 33: 平均緩和時間
等方的な統計積分の中で置き換え:
,
から導出
他の積分表現
=> ,

## Slide 34: Hall effect
太田英二、坂田亮著、半導体の電子物性光学、培風館 (2005)
When ,
=>
(q = –e for electron, +e for hole)
: Hall factor : Hall mobility
具体的な例：
  近似 ()：
  ガンマ関数:
  (nが整数)
  ,

## Slide 35: Hall因子 FHall
FHall
NC = 5.3×1018 cm-3
RH = FHall / en FHall: 散乱機構に依存